Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования23.02.03 « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Организация-разработчик:  Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Локтевский технологический техникум»

Разработчик (разработчики):

Чуприкова Светлана Викторовна-преподаватель

ФИО, должность, квалификационная категория

Содержание

Стр.

- Паспорт программы учебной дисциплины                                           4

- Структура и содержание учебной дисциплины                                   6

- Условия реализации учебной дисциплины                                           19

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины       20

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. «Материаловедение»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04. «Материаловедение»предназначена для изученияс целью реализации ППССЗ среднего общего образованияпо специальности СПО 23.02.03 « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: программадисциплины входит в общеобразовательный цикл и является базовой дисциплиной

1.3. Цели и результаты освоения учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы дисциплины ОП.04. «Материаловедение»направлено на достижение следующих целей: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- выбирать материал на основе анализа их свойств для конкретного применения;

- выбирать способы соединения материалов;

- обрабатывать детали из основных материалов.

знать:

- строение и свойства машиностроительных материалов;

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;

- области применения материалов;

- классификацию и маркировку основных материалов;

- методы защиты от коррозии;

- способы обработки материалов.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

1.4. Основные виды деятельности и компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих видов деятельности обучающегося:

Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих компетенций, предъявляемых ФГОС по реализуемой специальности

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные (ПК):

Техник должен обладать профессиональными и общими компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 1.1. Организовывать и проводить работу по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;

самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

|  | Вид учебной работы |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  |  | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) |  |  | 64 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| лабораторные работы |  |  |  |  |
| практические занятия |  |  |  | 28 |
| контрольные работы |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |  | 32 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| реферата,… |  |  |  |  | 30 |
| расчетно- графических | работ, |  |  |  | 2 |
| Итоговая аттестация в форме (указать) |  |  |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные сведения о производстве черных и цветных металлов |  | 2 |  |
| Тема 1.1 Производство чугуна, стали и цветных металлов | Содержание | 2 |  |
|  | Значение и содержание учебной дисциплины Материаловедение и связь ее с другими дисциплинами общепрофессионального и специального циклов. Основные конструкционные материалы – черные и цветные сплавы, порошковые спекаемые и неметаллические материалы, их рациональное использование. Исходные материалы для получения чугуна. Способы обогащения руд. Доменная печь, ее назначение и устройство. Основные процессы, протекающие в доменной печи. Продукты доменного производства и их использование. Понятие о КИПО. Сущность процесса передела чугуна в сталь. Современные способы получения стали. Устройство и работа кислородных конвертеров, мартеновских и электропечей; основные процессы, протекающие в них. Качество стали, получаемой разными способами. Разливка стали. Металлургические процессы производства цветных металлов. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: Способы обогащения руд, их сущность и области применения Производство цветных металлов. Процессы выплавки меди, алюминия, магния, титана | 1 |  |
| Раздел 2. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов |  | 16 |  |
| Тема 2.1 Строение и свойства материалов | Содержание | 2 |  |
|  | Понятие об аморфном и кристаллическом веществе. Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток, их характеристики. Особенности кристаллического строения реальных металлов. Понятие о точечных, линейных и поверхностных несовершенствах (дефектов). Аллотропические превращения металлов. Аллотропия железа, ее значение. Критические точки железа. Кривые охлаждения и нагрева при кристаллизации, правила их построения. Образование центров кристаллизации и рост кристаллов. Факторы, влияющие на размер и форму зерна. Строение металлического слитка. Дендритная кристаллизация. Ликвация. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка индивидуальных заданий на темы: Построение кривых охлаждения двойных сплавов Определение количество фаз, состава и концентрации при определенной температуре | 1 |  |
| Тема 2.2 Методы измерения параметров и свойств материалов | Содержание | 4 |  |
|  | Физические, химические, механические и эксплуатационные свойства материалов. Понятие об основных механических свойствах – прочности, твердости, вязкости, пластичности. Статические, динамические, усталостные испытания материалов. Понятие о механических испытаниях металлов. Испытания при статических нагрузках: испытание на растяжение, испытание на твердость. Методика проведения испытаний, используемые образцы, характеристики их механических свойств. Испытания при динамических нагрузках: испытание на ударный изгиб. Методика проведения испытаний, используемые образцы. Определение ударной вязкости. Испытание при циклических нагрузках: методика его проведения, используемые образцы. Усталость металлов, факторы, влияющие на нее . |  | 2 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1 | Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на темы: Влияние пластической деформации на свойства металлов Способы и методика испытаний на растяжение Способы и методика испытаний на ударный изгиб Способы и методика испытаний на ударную вязкость | 2 |  |
| Тема 2.3 Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов | Содержание | 2 |  |
|  | Понятие о сплаве, компоненте сплава, фазе сплава. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Первичная и вторичная кристаллизация. Виды взаимосвязей между компонентами сплавов: механические смеси, неограниченные и ограниченные твердые растворы, химические соединения. Растворимость компонентов в твердом и жидком состоянии. Понятие об ограниченной и неограниченной растворимости. Химическое взаимодействие компонентов. Зависимость свойств сплава от структуры. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: Сплав. Виды сплавов. Твердые растворы. | 1 |  |
| Тема 2.4 Диаграммы состояния металлов и сплавов | Содержание | 4 |  |
|  | Понятие о диаграммах состояния, их практическое значение и принцип построения. Основные линии диаграмм, их определение. Фазовые превращения в сплавах, определяемые по диаграмме. Понятие об эвтектическом превращении. Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси из компонентов сплава. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют устойчивое химическое соединение. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные линии и области диаграммы. Фазовые превращения в сплавах. Структурные составляющие, их характеристика. Первичная и вторичная кристаллизация. Классификация сталей и чугунов по структуре. Структурные превращения в сталях и чугунах при нагреве и охлаждении. Построение кривых охлаждения и нагревания. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 2 | Построение кривых охлаждения железоуглеродистых сплавов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение диаграммы состояния сплавов двухкомпонентных систем: Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси из чистых компонентов Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (с эвтектическим и перитектическим превращениями) Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют устойчивое химическое соединение | 2 |  |
| Тема 2.5 Термическая, химико-термическая обработка металлов и сплавов | Содержание | 4 |  |
|  | Понятие о термической и химико-термической обработке, ее влияние на свойства сталей. Определение и классификация видов термической обработки. Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. Обозначение критических точек при нагреве и охлаждении сталей. Основное оборудование для термической обработки. Виды термической обработки стали: Отжиг, его назначение, основные виды отжига, режимы его проведения. Нормализация стали. Закалка стали, охлаждение при закалке, охлаждающие среды. Отпуск закаленных сталей, назначение и виды отпуска. Поверхностная закалка сталей. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения. Термомеханическая обработка: виды, сущность, область применения. Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и сплавов. Цементация стали. Азотирование стали. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 3 | Термическая обработка углеродистой стали | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: Влияние термообработки на свойства сталей Режимы термической обработки стали в зависимости от ее химического состава Химико-термическая обработка металлов, ее назначение, сущность и виды | 2 |  |
| Раздел 3 Материалы, применяемые в машино- и приборостроении |  | 36 |  |
| Тема 3.1 Конструкционные материалы на основе железа | Содержание | 18 |  |
|  | Понятия об конструкционных сталях. Требования, предъявляемые к конструкционным сталям. Классификация сталей. Влияние примесей на свойства сталей. Маркировка сталей общего назначения. Углеродистые стали: обыкновенного качества, качественные и высококачественные. Термическая обработка углеродистых сталей. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали. Маркировка легированных сталей по ГОСТ. Термическая обработка легированных сталей. Классификация чугунов. Влияние примесей на свойства чугунов. Условия получения графита в чугунах. Влияние графита на свойства чугунов. Классификация чугунов по форме графитовых включений и структуре металлической основы. Маркировка чугунов по ГОСТу. Применение чугунов. |  | 2 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1.Микроанализ конструкционных сталей 2.Выбор марки углеродистой стали по заданным параметрам детали 3.Выбор марки легированной стали по заданным параметрам детали 4.Микроанализ серых, половинчатых, высокопрочных и ковких чугунов 5.Выбор марки чугуна по заданным параметрам детали | 2 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Заполнение таблиц: Классификация легированных сталей, Классификация чугунов. Подготовка сообщений на темы: - Влияние легирующих элементов на свойства стали и чугуна - Термомеханическая обработка стали - Стали с особыми свойствами - Примеси и их влияние на свойства стали и чугуна. | 9 |  |
| Тема 3.2 Материалы с особыми свойствами | Содержание | 2 |  |
|  | Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой технологической пластичностью и свариваемостью. Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. Маркировка по ГОСТ. Материалы с высокой твердостью поверхности. Шарикоподшипниковые стали. Антифрикционные материалы: металлические и неметаллические, комбинированные, минералы. Маркировка по ГОСТ. Применение Рессорно-пружинные стали. Термическая обработка рессорно-пружинных сталей. Маркировка по ГОСТ. Применение. Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Сплавы с заданным температурным коэффициентом модуля упругости. Жаростойкие материалы. Жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие материалы. Общие сведения о ферромагнетиках, их классификация. Магнитомягкие материалы. Магнитотвердые материалы: общие требования, литые материалы, порошковые материалы, деформируемые сплавы. Материалы высокой электрической проводимости: электрические свойства проводниковых материалов, проводниковые материалы. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: Автоматные стали, область их применения. Стали, для отливок. Низколегированные конструкционные строительные стали Износостойкая высокомарганцевая аустенитная сталь Шарикоподшипниковые стали. Антифрикционные материалы. Пружинные стали общего назначения Коррозионно - стойкие нержавеющие стали и сплавы Легирующие элементы жаростойких сталей Классы жаропрочных сталей, способы закаливания | 1 |  |
| Тема 3.3 Сплавы на основе цветных металлов | Содержание | 12 |  |
|  | Сплавы на основе меди: латуни и бронзы; их состав, назначение и маркировка по ГОСТ. Область применения. Сплавы на основе магния: свойства магния; общая характеристика и классификация магниевых сплавов. Маркировка по ГОСТ. Область применения. Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и классификация алюминиевых сплавов. Маркировка по ГОСТ. Область применения. Титан и сплавы на его основе; свойства титана; общая характеристика и классификация титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и сплавы на его основе; общая характеристика, классификация, применение бериллиевых сплавов; особенности обработки |  | 2 |
|  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 9 | Микроанализ алюминиевых и магниевых сплавов | 2 |  |
|  | 10 | Выбор марки алюминиевого и магниевого сплава по заданным параметрам детали | 2 |  |
|  | 11 | Микроанализ латуней и бронз | 2 |  |
|  | 12 | Выбор марки медного сплава по заданным параметрам детали | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на темы: Свойства меди и ее применение, Применение алюминия и его сплавов, Свойства титана и его применение | 6 |  |
| Тема 3.4. Неметаллические материалы | Содержание | 2 |  |
|  | Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. Пластмассы, классификация, их свойства, область применения. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. Сложные пластмассы: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины и резинотехнические изделия. Состав и общие свойства стекла. Ситаллы: структура и применение. Древесина, ее основные свойства. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: Пластмассы простые и термопластичные. Материалы на основе резины и резинотехнические изделия. Состав и общие свойства стекла. Разновидности древесных материалов | 1 |  |
| Тема 3.5 Коррозия металлов, методы защиты от коррозии, защитные материалы и покрытия. | Содержание | 2 |  |
|  | Коррозия металлов, ее сущность. Виды коррозии по типу коррозийных процессов (химическая и электрохимическая). Виды коррозии по характеру коррозийных разрушений (сплошная, равномерная, неравномерная, точечная, сквозная, межкристаллитная, подповерхностная, коррозионная язва). Виды коррозии по виду агрессивной среды (атмосферная, пищевая, морская, речная, почвенная, газовая). Способы защиты от коррозии: покрытие металлами и неметаллами, плакирование, протекторная защита. Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: - Виды коррозии - Способы защиты от коррозии - Коррозионно-стойкие материалы и коррозионно-стойкие покрытия | 1 |  |
| Раздел 4 Инструментальные материалы |  | 6 |  |
| Тема 4.1 Материалы для режущих и измерительных инструментов | Содержание | 6 |  |
|  | Классификация инструментальных сталей по назначению и свойствам. Стали для режущего, измерительного инструмента и штампов; требования, предъявляемые к ним, марки по ГОСТ. Быстрорежущие стали, их назначение и термообработка, марки по ГОСТ. Разновидности и области применения литых и порошковых инструментальных твердых сплавов. Маркировка и химический состав по ГОСТ, область применения. Химический состав и область применения инструментальных сверхтвердых материалов. Композиты (эльбор, белбор, гексанит Р). Минералокерамика на основе оксидов алюминия и нитридов кремния (кортинит, силинитР ). Искусственные алмазы. Маркировка и химический состав по ГОСТу, область применения. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 13 | Микроанализ инструментальных сталей | 2 |  |
|  | 14 | Выбор марки материала для инструмента по заданным параметрам | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: Стали для режущего, измерительного инструмента и штампов Порошковые инструментальные твердые сплавы. Искусственные алмазы. Виды инструмента из минералокерамики и алмазов. | 3 |  |
| Раздел 5 Порошковые и композиционные материалы |  | 2 |  |
| Тема 5.1 Порошковые и композиционные материалы и их получение | Содержание | 2 |  |
|  | Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. Композиционные материалы, классификация, строения, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: - Способы получения изделий из порошков, Композиционные материалы и их применение. | 1 |  |
| Раздел 6 Основные способы обработки материалов |  | 2 |  |
| Тема 6.1 Способы обработки материалов | Содержание | 2 |  |
|  | Сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок: в разовые формы и ручной или машинной формовкой. Дефекты в отливках. Специальные виды литья. Применяемое оборудование. Мероприятия по охране труда и окружающей среды в литейном производстве. Сущность процесса обработки давлением. Горячая и холодная обработка металлов давлением. Нагрев металла и нагревательные устройства. Виды обработки давлением. Прокатное производство. Продукция прокатного производства. Волочение металла. Прессование металла и способы прессования. Свободная ковка. Горячая объёмная штамповка. Общие вопросы об обработке резанием. Понятие и шероховатости поверхности. Процесс резания металла. Понятие о режимах резания. Методы обработки резанием. Классификация металлорежущих станков и их характеристика. Электроэрозионные и электрохимические методы обработки. Назначение, область применения, основные типы электроэрозионных и электрохимических станков. Ультразвуковая обработка. Назначение, область применения, основные типы ультразвуковых станков. Лазерные, электронно-лучевые и плазменные технологические установки для резки листовых материалов и для нанесения тугоплавких покрытий. Основные сведения и принцип работы. Классификация соединений, выполняемых при сборке машин и механизмов. Методы осуществления разъемных соединений. Требования, предъявляемые к разъемным соединениям. Методы осуществления неразъемных соединений. Требования, предъявляемые к неразъемным соединениям. Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые для получения разъемных и неразъемных соединений. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на темы: Формовка в почве. Вакуумно-пленочный способ изготовления форм. Специальные виды литья, область применения. Виды обработки давлением. Продукция прокатного производства. Методы обработки резанием. Классификация металлорежущих станков. Ультразвуковая обработка. Подготовка к экзамену. | 1 |  |
|  | Итого | 96 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории металловедения и методов испытаний и контроля качества металлов на 25 посадочных мест.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер, видеоматериалы, учебные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб.пособие для СПО/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев-11-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 288с.

# Плошкинг В. Материаловедение. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015. – 463с.

- Черепахин А.А. Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016.— 238 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.Михайлов Д.П., Кисиленко Л.Е. Литейные сплавы и плавка. Лабораторный практикум. – М.: МГИУ, 2008. – 60с.

2.Пикунов М.В. Плавка металлов. Кристаллизация сплавов. Затвердевание отливок. - М.: МИСиС, 2005. - 414с.

Интернет – ресурсы:

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения комбинированных занятий, лабораторных и практических работ, зачетов, тестирования, а также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий, подготовке докладов, сообщений, проведении исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Выбирать материал на основе анализа их свойств для конкретного применения | Оценка выбора метода анализа материалов для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации во время проведения лабораторных и практических занятий. |
| Выбирать способ соединения материалов | Оценка определения способов соединения конструкционных материалов во время проведения практики |
| Обрабатывать детали из основных материалов | Оценка выбора способа обработки материала детали во время проведения слесарной практики. |
| Знания: |  |
| Строения и свойств машиностроительных материалов | Оценка выполнения лабораторных и практических работ. Экзамен. Тестирование. |
| Методов оценки свойств машиностроительных материалов | Оценка выполнения лабораторных и практических работ, домашних заданий. Устный опрос. Экзамен. |
| Области применения материалов | Правильность решения ситуационных производственных задач. Устный опрос. Экзамен. |
| Классификации и маркировки основных материалов | Оценка заполнения таблиц по классификации материалов и способам их получения при выполнении самостоятельной работы. Устный опрос. Экзамен. |
| Методов защиты от коррозии | Оценка определения методов защиты материала от коррозии при выполнении самостоятельной работы. Устный опрос. Экзамен. |
| Методов обработки материалов | Правильность определения методов обработки материалов. Оценка качества сообщений. Устный опрос. Экзамен. |

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год по дисциплине ______________________________________________________________

В рабочую программу внесены следующие изменения:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дополнения  и  изменения  в  рабочей  программе  обсуждены  на  заседании  ПЦК

_______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/

